仪器的主要参数：
1、试验速度：1mm或1.27mm/min。可自行设定。出厂设置为1mm/min
   快速速度：15mm/min
2、试验力值：50kN。
    2、贯入杆：端面直径Φ50mm。
　　3、位移传感器：0-25mm　分度值：0.001mm ? 线性度：0.3%。
    4、多孔板：两块。
    5、荷载板：4 块（外径Φ150mm、内径Φ52mm，每块1.25kg）。
6、试筒：内径Φ152mm、高170mm　垫块Φ151mm、高50mm同重型击实仪试筒。
7、电源电压：220V。
承载比测定仪的主要特点：
1、7寸彩色触摸屏显示，具有曲线显示，数据保存和打印。

2、同时支持两种国际标准和国内标准

英标BS 1377-4、美标ASTM D1883以及国标T0134-1993.

3、可任意设置 的试验的变形量记录点，加载速度，以满足不同的试验标准的需要。
4、具有数据处理功能，可以自动计算CBR值。

5、伺服电机控制，带软件速度反馈，加载速度无极调节。

6、内置微型打印机，可以打印数据流列表和试验结果。
7、可数据上传（选配）。