一、产品介绍：

结构胶相容性试验箱用于建筑硅酮结构胶相容性试验，结构胶相容性试验箱是GB16776-2005，《建筑用硅酮结构密封胶》在进行密封相容性试验时的主要检查仪器之一。结构密封胶相容性试验加速老化试验仪能够在实验室中模拟户外老化的影响。UVA2004结构胶相容性试验箱用于预测材料在户外环境中暴晒的耐久性，紫外线荧光灯管采用C/A-340紫外线荧光灯来模拟曝光产生的损害，暴晒温度具有自动控制功能，在几天活几个星期内，结构密封胶相容性试验可以再现户外几个月或几年发生的褪变。其中包括颜色变化，光泽消失、粉化、龟裂、脆化，强度下降。

二、技术参数：

1、紫外线功率：40W*4支

2、温度控制精度（40-50℃）±0.5

3、温度测量范围：0-65℃

4、辐照时间设定值：0-9999天23小时54分钟

5、加热器功率：600w

6、试验箱外形尺寸：1290*360*690mm

7、电源：220V

三、特点

1、采用全自动操作方式，可自动调节控制温度，箱体内加保温层

2、自动记录紫外线光照时间并定时关机。断电可记忆，通电累加计时。

3、箱体打开后自动切断紫外灯，避免紫外光泄露对人体危害。

四、优点。

密封胶相容性试验箱内置高性能微处理器，集成温度传感器，可以实现试验箱内自动点亮紫外线荧光灯，辐照计时自动控制、自动恒温控制。辐照过程中若外界停电，当恢复供电时自动启动并继续辐照试验。