灌水法快速压实度检测仪

适用于铁路路基压实度的快速检测，根据试筒中灌入水的体积，计算出试筒材料的比重，从而计算出压实度值。本试验方法适用于现场测定粗粒土和巨粒土的密度

6.4 灌水法（T0110—93）

6.4.1目的和适用范围

本试验方法适用于现场测定粗粒土和巨粒土的密度。

6.4.2仪器设备

6.4.2.2薄膜：聚乙烯塑料薄膜。

6.4.2.3储水筒：直径应均匀，并附有刻度。

6.4.2.4台称：称量50kg，感量5g。

6.4.2.5其他：铁镐、铁铲、水准仪等。

6.4.3试验步骤

| 试样最大粒径 （mm） | 试坑尺寸（mm） |
| --- | --- |
|  | 直径 | 深度 |
| 5~20 40 60 200 | 150 200 250 800 | 200 250 300 1000 |

6.4.3.1根据试样最大粒径宜按表

确定试坑尺寸。

6.4.3.2按确定的试坑直径划出坑口轮廓线。将测点处的地表整平，地表的浮土、石块、杂物等应予清除，坑凹不平处用砂铺整。用水准仪检查地表是否水平。

6.4.3.3在整平后的地表，将座板固定。将聚乙烯塑料膜沿环套内壁及地表紧贴铺好。记录储水筒初始水位高度，拧开储水筒的注水开关，从环套上方将水缓缓注入，至刚满不外溢为止。记录储水筒水位高度，计算座板部分的体积。在保持座板原固定状态下，将薄膜盛装的水排至对该试验不产生影响的场所，然后将薄膜揭离底板。

6.4.3.4在轮廓线内下挖至要求深度，将落于坑内的试样装入盛土容器内，并测定含水量。

6.4.3.5用挖掘工具沿座板上的孔挖试坑，为了使坑壁与塑料薄膜易于紧贴，对坑壁需加以整修。将塑料薄膜沿坑底、坑壁紧密相贴地铺好。在往薄膜形成的袋内注水时，牵往薄膜的某一部位，一边拉、松，一边注水，以使薄膜与坑壁间的空气得以排出，从而提高薄膜与坑壁的密贴程度。

6.4.3.6记录储水筒内初始水位高度，拧开储水筒的注水开关，将水缓注入塑料薄膜中。当水面接近环套的上边缘时，将水流调小，直至水面与环套上边缘齐平时关闭注水管，持续3~5min，记录储水筒内水位高度。

6.4.4结果整理

6.4.4.1细粒与石料应分开测定含水量，按下式求出整体的含水量：

w=wfpf+we(-pf)

式中：Wf——细粒土部分的含水量，%

Wc——石料部分的含水量，%

Pf——细粒料的干质量与全部材料干质量之比 V1=（h1-h2）AW

式中：V1——试坑容积，cm3；h1——储水筒内初始水位高度，cm；

h2——储水筒内注水终了时水位高度，cm。

6.4.4.4按下式计算试样湿密度：ρ=mp÷V

式中：mp——取自试坑内的试样质量，g。

6.4.4.5灌水法密度试验记录格式如表6.4.4

表6.4.4 灌水法密度试验记录

工程名称 试验者

土样编号 计算者

试坑深度m 校核者

试样最大粒径mm 试验日期

| 测 点 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 座板部分注水前储水筒水位高度h1 | (cm) | (1) |  |  |  |
| 座板部分注水后储水筒水位高度h2 | (cm) | (2) |  |  |  |
| 储水筒断面积Aw | (cm2) | (3) | [(1)-(2)] (3) |  |  |
| 座板部分的容积V=(h-h)A112w | (cm3) | (4) |  |  |  |
| 试坑注水前储水筒水位高度H1 | (cm) | (5) |  |  |  |
| 试坑注水后储水筒水位高度H2 | (cm) | (6) |  |  |  |
| 试坑容积V=(H1-H2)Aw-V1 | (cm) | (7) | [(5)-(6)]×(3)-(4) |  |  |
| 取自试坑内的试样质量mp | (cm3) | (8) |  |  |  |
| 试样湿密度ρ=mp÷V | (g/cm3) | (9) | (8) / (9) |  |  |
| 细粒土部分含水量wf | (%) | (10) |  |  |  |
| 石料部分含水量wc | (%) | (11) |  |  |  |
| 细粒料干质量与全部干质量之比pf |  | (12) |  |  |  |
| 整体含水量w=wfpf+wc(1-pf)(cm3) | (%) | (13) | 10×12×11×[1-(12)] |  |  |
| 试样干密度ρd=ρ÷(1+w) | (g/cm3) | (14) | 9 / 1+w |  |  |

6.4.5精密度和允许差

灌水法密度试验应进行两次平行测定，两次测定的差值不得大于0.03g/cm，到两次测值的平均值。

6.4.6报告

6.4.6.1试料来源，外观描述。

6.4.6.2试样最大粒径（cm）。

6.4.6.3试坑尺寸（m）。

6.4.6.4试样干密度ρd(g/cm)。