QGS漆膜干燥时间测定器

一、概述

QGS漆膜干燥时间测定仪按GB/T 1728-89设计，在规定的干燥条件下，表层膜干时间为表干时间。全部形成固体涂膜的时间为实际干燥时间，以小时计。适用于涂膜、腻子膜实际干燥时间的测定。

二、主要技术参数

砝码重量：200 /-0.2g

砝码底面积：1平方厘米

试样尺寸：50×120×（0.2－0.3）

配合试验仪器：

（1） 砝码总重量200±0.2g，底面积为1平方厘米

（2） 秒表、脱脂棉、滤纸、镊子（自备）

2． 试验必须在温度23±2℃，相对湿度50±5%进行。