一、使用范围

适用于照明、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件、辅件等电工电子设备及其部件、组件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。

二、主要技术参数

1.针状燃烧器：内孔 Φ 0.5mm ± 0.1mm ，外径 ≤Φ 0.9mm ，长 ≥ 35mm，

2.燃烧器施焰角度：0- 45°( 任意调节 )

3.施燃时间：0-999.9s±0.1s任意可调 (火焰自动进退，无需动手操作)

4.持燃时间：0-999.9s±0.1s，自动记录，手动暂停

5.火焰高度：12mm ± 1mm (带高度测量尺)

6.针头高度：大于35mm（内径ф0.5，外径ф0.9）

7.施燃气体： 95% 丁烷气 ( 可采用瓶装液化石油气)

8.气量大小可调（流量计）

9.温度测试范围：0~1000℃

10.火焰温度要求：从100℃±2℃升到700℃±3℃的时间在23.5秒±1秒之内

11.测温热电偶：Φ0.5mm进口铠装（K型）热电偶

12.传热铜块：Ф4.0x6.0mm

13.试验背景：黑背景，背景照度≤20Lux

14.试验过程：试验程序自动控制，独立抽风

15.燃气报警系统（选配）

16.触摸屏控制（选配）

17.参照标准：IEC60695 -11-5、GB/T5169.5-2008、GB4706.1-2005

18.燃烧试验区容积：大于0.5 立方，长*宽*高约900mm×590mm×1050mm（可根据客户要求定做不锈钢或0.75 立方箱体 ）

19.外型尺寸:宽1160mm×深600mm×高1310（含脚）mm

20.工作电压：AC220V，50Hz