一、涂料耐洗刷性测定仪用途：

QFS型涂料洗刷性测定仪是依据GB/T9266-88《建筑涂料涂层耐洗刷性的测定》的规定而设计制造的。适用于测定建筑涂料涂层（平面状）的耐洗刷性。是科研计量及涂料生产厂的检测仪器。

二、涂料耐洗刷性测定仪主要参数：

1、刷子及刷架总重量为450g

2、刷子运动频率为每分钟往复37次。

3、刷子单行程运动距离为300mm.

4、计量器为4位

5、电源电压为220V,50HZ.

6、包装尺寸：780×500×420

三、涂料耐洗刷性测定仪工作原理及主要结构

1、电机通过机械传动机构，使刷子做往复直线运动而完成对试板的洗刷过程。由控制电路实现洗刷次数的设定、显示、试验终止的功能。

2、仪器主要由电机、传动结构，刷子部件，供水系统，试板压紧装置及电路控制系统组成。

四、涂料耐洗刷性测定仪使用前准备（参考结构图）

1、在规定的23±2℃的室温下，将仪器平稳放在工作台上，将胶管插在下水节门（7）上，并通入容器或下水装置。

2、将洗衣粉溶于蒸馏水中，配成0.5%（按质量计）的溶液，PH值为9.5-10，做为洗刷试验介质，也可使用产品标准规定的其它介质。将配好的介质倒入储水罐（1）内，待用。

3、将刷子的刷毛浸入大约20℃的水中，12mm深，30分钟后再用力甩净水，再将刷子浸入配好的洗刷介质中，12mm深，20分钟，刷子经此处理，方可使用。

4、试验样板的制备，按GB/T9266-88第4条的规定进行。建议采用本公司生产的QXG型丝棒式涂布器制膜。

5、电源必须是单相交流220V，50HZ，并带有保护接地的电源，同时还应该安装漏电保护器。