一,基本原理
参照标准TB10115-2014铁路工程岩石试验规程岩石的剪切强度是岩石抵抗剪应力破坏的能力,目前室内测定岩石剪切强度的试验方法很多,如单面和双面剪切等直接剪切试验和变角板法,冲孔试验以及三轴试验等。变角板法是利用压力机施加垂直荷载,通过一套特制的夹具使试件沿某一剪切面产生剪切破坏,然后通过静力平衡条件解析剪切面上的法向压应力和剪应力,从而绘制法向压应力（σ）与剪应力（τ）之关系曲线,求得岩石的内聚力（c）和内摩擦角（φ）。

二,设备技术参数；
1,制样设备：钻石机,切石机,磨石机；
2,压力机：技术要求同试验五；
3,变角板剪切夹具一套,要求在45°-70°范围内有4-5个角度可供调整
4,卡尺精度为0.002cm。