ZXY-1型新标准卷材釉砖真空吸水仪用来检查石油沥青纸胎油毡，油毡防水卷材

吸水性专用的检查设备。同时也可用于各种瓷砖吸水性实验。

该仪器是依据中华人民共和国国家标准（沥青防水卷材实验办法）（GB328.4-89）

而研发生产的。

安装调试及使用方法

1，安装，  调试

开箱时注意各种玻璃容器是否有破损，真空泵润滑油是否注到红点位置。各接头连接

避免松动，各阀芯应涂真空脂对正塞严。将温度计及胶塞安装在贮水瓶上，然后接通

电源。

2，试验准备

a、抽气系统检查、（充气时再开启注水阀）

贮水瓶倒入少量的清水关闭注水阀，开启调压阀及抽气阀，启动真空泵使真空干燥器

内的真空度达到规定的数值，此时开启注水阀，把贮水瓶内的水抽吸到干燥器中，

以此检查抽气系统是否畅通及无漏气。

b、试件处理：（以卷材为例，瓷砖参阅国家有关检测标准测试）试件不封边，

将其表面浮动隔离材料刷除，并准确称量（W1）

3、实验步骤：

将试件放于试架上，置入干燥器中，接着关闭注水阀，启动真空泵，当真空度达到其

8000±1300Pa时，一面开始计算时间，一面用放气阀调节真空压力表，使其真空度

稳定在规定值范围内。10min后，打开注水阀，使贮水瓶中的水注入干燥器中，

保持干燥器内水温为35±2℃。当水面没过试件上端20mm以上时，关闭注水阀

（注水时间控制在1~1.5min）关闭真空泵并计算时间。50min后取出试件，

迅速用干毛巾或滤纸按贴试件两面，以吸取水份至无水渍为度，立即称量（W2）。